Базовые условия поставки:

Предоплата FCA -Борисов по INCOTERMS-2000 Тел/факс: + 375 1777 31645, 39547, 34712, 31023,

Андрей Юрьевич Егоров моб. + 37 5 44 5591024,

Александр Александрович Березко моб. +375 44 7317021

e-mail inna- chemuho@yandex.ru, oc.nach@gmail.com

Плита МДФ

Плотность 650-900кг/мкуб., толщина 2-6(8)мм, длина 1830мм, 2440мм, 2750мм, 3050мм, ширина 1220-2440(2500), облагороженная методом нанесения декоративной печати и лакирования, цвет (бук, ясень, дуб, груша, вишня), годовой объём 60000 мкуб.

Технические характеристики плиты МДФ:

Наименование показателя	                                   Нормы для плит МДФ

- Плотность, кг/м3 ,                                                  не менее	650 — 900

- Влажность, %

- нижняя граница Тн                                                           не менее 6

- Верхняя граница Тв,                                                        не более 10

- Разбухание	по толщине плиты за 24ч, %,                 30 - 35

- Предел прочности при изгибе, МПа,	                         20 - 37

- Предел прочности при растяжении

Перпендикулярно плоскости, МПа, 	                       0,35 - 0,4

6. Содержание формальдегида, Мг/100г.	                      не более 8

7. Модуль упругости при изгибе, МПа                           не более 2700

МДФ (MDF) – древесноволокнистая плита средней плотности

на 01 декабря 2013г. ОАО «Борисовдрев»

ЦЕНА  В  EUR  ЗА 1 кв. м. (сырой плиты)

| Толщина | 2,5 | 3,0 | 3,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена | 0,55 - 0,59 | 0,61 - 0,62 | 0,65 - 0,70 |

Базовые условия поставки: предоплата 100%,

FCA-Борисов по INCOTERMS-2000.

Класс эмиссии E1, Е2,

Технические условия  BY 600012256.014-2013,

длина - 1830мм, 2440мм, 2745мм, 3050мм,

ширина 1220-2440 (2500)мм.

В случаях декоративния и лакирования, прирезки по индивидуальному заказу и плотности плиты цена согласовывается по средствам переговоров.

Тел/факс: +375 1777 3-16-45, 76 95 47, тел: 3-47-12,

Андрей Юрьевич Егоров моб: +375 44 559 10 24,

Александр Александрович Березко моб. +375 44 731 70 21,

Алеся Павловна Лесун:  моб.  +375 44 760 39 98.

e-mail:  andrey.yegorov@tut.by

oc.nach@gmail.com,

alesyalesun@yandex.ru.