ОАО «ФанДОК» 213802, Республика Беларусь, г. Бобруйск, ул. Ленина,95,

ТД «ФанДОК»,  тел/факс. +375(225)49 10 06; 49 08 31 www.fandok.com ;  laptenok@fandok.com

Коммерческое предложение

Компания  “ФанДОК” предлагает Вам совершенно новый  продукт  на рынке древесных плитных материалов  - сверхтонкую древесно-стружечную плиту (ТДСтП).  Мы первые и на сегодняшний день единственные производители плиты ТДСтП в Республике.

Представляемая нами сверхтонкая плита ТДСтП полностью соответствует всем требованиям евростандарта EN 312 и ГОСТ 10632 – 2007. В качестве связующего вещества используются термореактивные клея на основе синтетических смол с сверхнизким содержанием формальдегида, что дает возможность иметь нашим плитам класс эмиссии Е-1.  Для повышения предела прочности при изгибе и растяжении, плиты изготавливают в три слоя с различным дозированием стружки и клеевого состава внутреннего и наружных слоев.

Плита ТДСтП представлена с различным видом покрытия лицевых поверхностей (без покрытия, окрашенная с одной и двух сторон, кашированная)

Область применения  плиты ТДСтП :

- Мебельная промышленность  (внутренняя отделка шкафов-купе, мебель облегченной конструкции  с  использованием тамбурата, задние стенки  корпусной мебели, днища выдвижных ящиков и т.д.).

- Строительство (офисные перегородки, облицовочный материал для внутренней отделки стен, потолков, кровельные настилы, может использоваться в качестве ветрозащиты, звуко-, теплоизоляции, в изготовлении съемной опалубки, строительстве ограждений , разборных конструкций и т.д. )

- Дверные полотна (например, двери гардеробных комнат), стеновые панели.

- Основа для ламинированных напольных покрытий и упаковка

Достоинство тонких ДСП:

  - Плита ТДСтП может являться отличным заменителем плит ДВП и МДФ, ХДВ, гипсокартона, прежде всего по ценовому фактору.

  - Стойкость покрытия к нанесению царапин.

  - Высокая износостойкость

  - Устойчивость к воздействию химических веществ

  - Мелкоструктурная, гладкая древоподобная поверхность

Технические характеристики:

- Габаритные размеры:

толщина 2,5; 3; 3,2; 4; 5; 6 мм., длина 2440 мм, ширина 1220 мм

- Влажность: 5% ;   Предел прочности при изгибе: 13 - 15 МПа

- Плотность 800  кг/метр куб.; Шероховатость  поверхности  , мкм,  для шлифов. плит  32 -40, для нешлифов. 320 - 500

- Вес одного листа: Толщиной 3 мм – 6,6 кг, 4 мм – 8,81 кг, 5 мм – 11 кг, 6 мм – 13,2 кг

- Габаритные размеры пакета: 2440х1220х510 мм

За более подробной информацией обращайтесь на наш сайт www.fandok.com