| Наименование товара | Рукава для пожарных кранов и переносных мотопомп | Рукава для передвижной пожарной техники |
| --- | --- | --- |
|  | Значение показателя на рабочее давление |  |
|  | 1,0 МПа | 1,6 МПа |
| Внутренний диаметр, мм | 51+2 66+2 | 51+2 66+2 77+2 |
| Длина рукава в скате, м | 10±1 15±1 20±1 | 20±1 |
| Относительное удлинение при рабочем давлении, % не более, | 5 | 5 |
| Относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении, %, не более, | 10 | 5 |
| Масса рукава длиной 1м, кг, не более, для рукава диаметром 51 мм 66 мм 77 мм | 0,35 0,45 - | 0,45 0,55 0,65 |
| Прочность при разрывном давлении, МПа, не менее | 2,0 | 3,5 |
| Температура хрупкости покрытия, °С, не более | - 40 | - 40 |
| Стойкость к контактному прожигу при температуре 450°С, с, не менее 51 мм, 66 мм 77 мм |  | 3 5 |
| Стойкость к абразивному износу, циклов 51 мм, 66 мм 77 мм | более 20 | - более 40 |