КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»

ОАО «ПУХОВИЧСКАЯ КАРТОННАЯ ФАБРИКА»

222818, п. Светлый Бор, Пуховичского района, Минской обл., <tkfhecm

р/с 3012200740167 в ОАО «Белагропромбанк», г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 54

МФО 153001913       	УНН 600124904		ОКПО 05765765

Тел.: (8-10-375-1713) 76-6-76, 76-7-95 – отдел сбыта;

60-1-15 – приемная (факс); 76-7-32 - снабж.; 76-5-37 - бухгалт.

Директор: Соколовский Андрей Валерьевич

Заместитель директора: Киселева Элеонора Михайловна

e-mail: belaruskarton@tut.by

сайт:	www.karton.by

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

- КАРТОН КОРОБОЧНЫЙ (прессованный, толстолистовой)

ТУ РБ 600124904.005-2002

Основное применение: изготовление картонных ящиков, прокладок, деталей галантерейных изделий (сумки, портфели), задних стенок рамок и др.

Формат:	1170 х 1030 мм; 1330 х 1030 мм – необрезной;

1150 х 1010 мм; 1300 х 1010 мм – обрезной стандартный;

(по согласованию с потребителем может осуществляться обрезка в другой формат).

Толщина картона 1,5 – 2,5 мм, масса 1 м2 (в зависимости от толщины), не более:

1,5 мм – 1300 г; 1,75 мм – 1550 г; 2,0 мм – 1725 г

влажность 6-12 %.

Другие технические параметры картона:

- допускаемые отклонения по длине и ширине листа ± 10 мм

- абсолютная косина листов не более 10 мм

- допускаемые отклонения по толщине: +0,1/-0,14 мм

- сопротивление  изгибу в поперечном направлении в мН, не менее, для картона толщиной: 1,5 мм – 2200; 1,75 мм – 3600; 2,0 мм – 4800

- КАРТОН ДЛЯ ЖЕСТКИХ КНИЖНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ

ТУ РБ 05765765.001-97

Основное применение: изготовление обложек книг.

Формат:	1170 х 1030 мм; 1330 х 1030 мм – необрезной;

1150 х 1010 мм; 1300 х 1010 мм – обрезной стандартный;

(по согласованию с потребителем может осуществляться обрезка в другой формат).

Толщина картона 1,5 – 2,5 мм, плотность не менее 0,65 г/см3,

влажность 6-10 %.

Другие технические параметры картона:

- допускаемые отклонения по длине и ширине листа не более +10 мм

- абсолютная косина листов не более 10 мм

- допускаемые отклонения по толщине: ± 0,12 мм

- сопротивление  изгибу в поперечном направлении в мН, не менее, для картона толщиной: 1,5 мм – 2200; 1,75 мм – 3600; 2,0 мм – 4800

- ЯЩИКИ ИЗ КАРТОНА ДЛЯ СЛИВОЧНОГО МАСЛА И МАРГАРИНА

ТУ РБ 05765765.003-98

Размер 380х252х228 мм

Количество ящиков в упаковке: 	20 шт.

- КАРТОН ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ МЕБЕЛИ

ТУ BY 600124904.007-2006

Основное применение: изготовление деталей мягкой мебели.

Формат:	1170 х 1030 мм; 1330 х 1030 мм – необрезной;

1150 х 1010 мм; 1300 х 1010 мм – обрезной стандартный;

(по согласованию с потребителем может осуществляться обрезка в другой формат).

Толщина картона 1,5 – 2,5 мм, плотность картона не менее: 0,75 г/см3

влажность 6-12 %.

Другие технические параметры картона:

- допускаемые отклонения по размерам не более: +10 мм

- абсолютная косина листов не более: 10 мм

- допускаемые отклонения по толщине: ±0,15 мм

- линейная деформация в поперечном направлении после высушивания до постоянной массы при 100-105ºС, не более: 1,2%

- предел прочности при растяжении в среднем по двум направлениям, не менее: 20 МПа.

Упаковка производится в кипы весом от 0,5 до 1 тонны.

Условия оплаты: 100% предоплата.

Условия поставки: самовывоз.